## Slide 1: 恒科高温模具标准化
勇 钊
SSDP模具技术科

## Slide 2: 改善内容
高温模具现状统计
高温模具维修统计
高温模具保养基准
高温模具开停机操作流程
高温模具生产设备材料要求
高温模具其他注意事项
小结

## Slide 3
操作方法
模具结构
设备
材料
毛刺异常改善分析
注塑机匹配性
模温机匹配性
干燥机选择
模具机加工选择
模具机加工选择
螺杆选择
塑料流动性
模具材质
金属热处理
工艺参数设定
模具机加工方法
模具保养
日常点检
浇口设计位置
插破位薄弱
侧壁插破毛刺
模具排气
入子分割不合理
毛刺改善分析

## Slide 4: 毛刺改善对策
设备匹配性
材料选择
操作方法
模具结构

## Slide 5: 设备匹配性
注塑机选择:
1.根据模具大小进行选择锁模力;
2.注射量为注射重量的35％到85％;
3.一般模板的外形尺寸不大于拉杆中心距,模板最大开距=开模行程+最小容模量;
4.料筒加热系统温控精度在±0.5℃.
螺杆选择:
1.螺杆选用头部带有止逆环的突变形、表面硬度大且耐磨损的螺杆,最好选用双合金耐磨螺杆;
2.长径比为15～20，压缩比为2～2.5;
3.喷嘴采用小孔直通式喷嘴或液压自锁式喷嘴;
4.喷嘴要设保温和控温装置。
模温机选择:
1.模温机温度范围在160℃以内，控温精度±0.5℃；
2.120℃水温水压控制在2kgf~5kgf之间；
3。核算水的流量及模温机的功率；
4。水压必须控制在4kgf以上，否则水温达不到140℃以上；
5。可以选择油温机。
干燥机选择:
1.干燥机要选择除湿干燥机;
2.除湿能力要达到0.3‰以下;
3.除湿温度在160℃以内,露点温度-40℃.

## Slide 6: 材料选择
1.塑胶材料必须按照供应商提供的材料加工表要求进行使用;
2.毛刺产生要对塑胶材料流动性进行测试和验证,对于PET+GF材料在不影响产品外观和功能情况下，可以选择流动指数低的物料；
3.模具材料选择耐高温钢料,并且具有耐磨/耐腐蚀特性;
4.钢料轻度模芯硬度要达到52HRC以上 ，滑块硬度至少要达到48HRC；
5.热浇道阀针必须是耐磨和耐高温材料;
6.阀针和水路密封圈一定要选择耐高温材料,避免出现密封不严,导致溢漏现象.

## Slide 7: 操作方法
工艺参数设定:
1.模具温度控制在80-150℃之间;
2.料温设定275-315℃之间;
3.注射过程采用高压低速;
4.加料过程尽可能不要用背压;
5.模温达到标准要求后方可进行调试作业;
6.进行逐步调试方法进行调机，避免出现涨模现象。
机加工方法:
1.模具插穿和靠破位置采用镶块和入子方式,出现毛刺可以及时更换;
2.加工过程尽可能采用加工精度高的加工方式;
3.维修过程避免采用烧焊方式;
4.模具硬度要根据材料要求进行处理,特别是滑块硬度要比模芯软2--3℃.
日常点检：
1.点检确认产品毛刺位置/大小/数量等，注意毛刺增长情况；
2.确认工艺参数变化,特别是模具温度;
3.点检过程对模面进行清理,确保没有料屑,模面干净,特别是滑块缝隙/排气槽要进行清理;
4.点检模具低压保护,避免出现压模异常.
模具保养:
1.模具进行除锈和对排气槽清理;
2.对有毛刺的位置尽可能不要采用烧焊方式进行处理,避免出现断裂现象;
3.对于滑块/斜顶进行清理润滑,有拉伤情况进行抛光处理;
4.及时检查模具薄弱位置,有无变形磨损,早期发现问题及时处理.

## Slide 8: 产品及模具结构不合理
产品结构薄,
模具强度不够
入子分割
不合理
浇口位置
不合理
模具排气

## Slide 9: 产品结构薄,模具强度不够
薄铁易断位置点
问题点:
高温模具产品结构薄,强度不够导致出现断裂现象.
改善对策:
1.结构上改善避免出现薄铁问题;
2.无法避免薄铁位置产品尽可能采用入子和镶块加工方式;
3.对于高温模具强度不够的位置出现断裂现象,尽可能避免进行烧焊;
4.做好相关易损备件,避免影响生产进度.

## Slide 10
入子分割不合理分析及改善
1.靠破面积太小,入子易压塌;建议:增大入子靠破面积.
1.高插破高度低,角度小,易出现插伤,产品毛刺;建议:增大插破面角度
1产品结构薄弱,入子强度不足易断;建议:增加宽度.
1.高此处入子与型芯插破位置小强度不足,易造成产品变形产生毛刺;建议:改变产品结构.

## Slide 11
高温模具排气改善
高温模具料温高/模温高导致生产过程中模具排气不良会出现烧焦/缺料/表面不光滑等品质不良,所以高温模具排气尤为重要:
1.模具尽可能采用入子/镶块加工方式;(如图1)
2.按照模流分析结合线位置进行加开排气槽;对于 产品中间位置无法开排气槽可以加开排气块;(如图2)
3.斜销/耐磨板进行加开圆环交叉闭
环形式油槽(如图3),不仅使油槽内的油不易流出，避免因滑动部缺油而造成的拉伤；同时起到润滑冷却/排气作用.
高温模具排气改善
图1
图2
图3
排气块

## Slide 12
浇口位置不合理
浇口位置不合理:
1.浇口位置在头部(图示一),前端压力大,后端压力损失大.速度过快经常出现末端烧焦;速度过慢末端出现未成形现象;压力过大,浇口位置出现毛刺现象;
2.浇口位置在产品中部(图示二),易出现产品变形,浇口毛刺;
3.浇口位置应该设置在产品总长1/3处(图示三),变形量最小,压力损失较小.